[image: image1.jpg]A0 INK<e

105082, Poccus, r. MockBa, yn. bonbiias Moutosas, 4. 26, cTp. 1
Ten.: +7 (495) 640-04-14, Dakc: +7 (495) 221-05-10 ( *5703#)

www.spektrlkm.ru, pkf-spektr@mail.ru
Npon3B0ACTBO MPOMBILLMEHHBIX TAKOKPACO4HbIX MaTepuanos





Технологическая карта

ЭП-0259
Грунтовка 

ТУ 2312-011-60414707-2013
	Описание:


	Грунтовка ЭП-0259 представляет собой двухупаковочный материал на основе эпоксидной смолы, включающий следующие компоненты: полуфабрикат грунтовки и отвердитель.



	Рекомендуемое 

применение:
ПРИМЕЧАНИЕ:
	Грунтовка ЭП-0259 используется  для грунтования и защиты металлических поверхностей различных конструкций, гидротехнических сооружений, трубопроводов, стальных резервуаров, эксплуатируемых в открытой промышленной атмосфере различных климатических районов, при воздействии химически агрессивных сред и нефтепродуктов.

Грунтовка ЭП-0259 хорошо сочетается с различными покрывными материалами,  при двух-трех слойном нанесении с общей толщиной пленки не менее 60 мкм допускается применение грунтовки в качестве самостоятельного покрытия, часто используется в качестве грунтовочного слоя под огнезащитные краски.
По желанию заказчика грунтовка ЭП-0259 может быть произведена с добавлением контактных ингибиторов коррозии, позволяющими наносить материал на ржавчину толщиной от 80 до 100 мкм

	СЕРТИФИКАЦИЯ:
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Внешний вид и цвет покрытия:

Время высыхания до степени 3:

Полное высыхание:

Массовая доля нелетучих

веществ:
	 Свидетельство о госрегистрации № RU.77.01.34.015.Е.007345.10.13

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ79.Н05490 
Однородное, полуматовое покрытие белого, серого или красно-коричневого цвета                                                                       

При температуре (20±2)°С не более 1 часа.

Окончательная выдержка всего покрытия до эксплуатации не менее 5-ти суток.

42-65 % 



	НАНЕСЕНИЕ:

Подготовка грунтовки:


	Перед применением убедиться, что основа грунтовки хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.
Для приготовления грунтовки необходимо отвердитель смешать с основой материала, тщательно перемешать и выдержать в течение 20-25 минут.

При необходимости приготовленную грунтовку перед нанесением разбавить до рабочей вязкости рекомендованными растворителями (данная операция производится только после смешения основы и отвердителя).



	Подготовка поверхности:

Способ нанесения:

Условия нанесения:

Теоретический расход на 

один слой:

Рекомендуемая толщина 

одного слоя:

Рекомендуемое количество

слоев:

Разбавитель:

Очистка инструментов:
	Металлическую поверхность необходимо очистить от рыхлой ржавчины, жировых загрязнений, грязи, пыли и др. механических частиц.

В случае нанесения грунтовки на поверхность бетона поверхность должна быть очищена и обеспылена. Влажность бетонной поверхности должна быть не более 4%.
Пневматическим или безвоздушным распылением, кистью, валиком.
Окрасочные работы  производятся  при  температуре окружающего воздуха от  -5°С до +35°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С.

110-220 г/м²

20-30 мкм (распыление)

80-150 мкм (кисть, валик)

1-2 слоя.

Растворитель Р-4, Р-4А.

Растворитель Р-4, Р-4А.



	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
	Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. 

	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:
	Грунтовку ЭП-0259 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -35°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. 

В упакованном виде грунтовка должна храниться в закрытых помещениях при температуре -30°С до +30°С, исключив попадание на неё прямых солнечных лучей и влаги.



	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
	ЗАО «ПКФ Спектр» гарантирует соответствие грунтовки требованиям ТУ 2312-011-60414707-2013 при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения.

Гарантийный срок хранения грунтовки – 6 месяцев со дня изготовления. 
По истечении гарантийного срока, грунтовка перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 2312-011-60414707-2013 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению.


[image: image2.jpg]




[image: image1.jpg][image: image2.jpg]